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Fornitura di rivestimento a pavimento pluristrato decorativo da applicare per sovrapplicazione di più strati a mezzo spatola americana in acciaio a profili stondati, per uno spessore complessivo di 3-4 mm. Idoneo ad applicazioni in ambito residenziale e commerciale in interni ad alto traffico. 
Composto da: 
-promotori di adesione per supporti assorbenti e/o anassorbenti e di consolidamento delle malte
- rete in fibra di vetro 90 g/mq 
- malta livellante minerale di aggancio coadiuvata da lattice all'acqua per livellanti e rasanti minerali a presa normale e rapida da applicare in due mani 
- malta rasante fine a base calce idraulica naturale NHL5 colorata in pasta a partire da una selezione di ossidi e terre inorganiche naturali coadiuvata da mix di resine acriliche in emulsione acquosa da applicare in due mani 
- impregnante e consolidante epossidico bicomponente in diluizione alcol isolpropilico 
- finitura poliuretanica alifatica bicomponente opaca per uso alto traffico da applicare in due mani.
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